УДК 669.187:621.186

РАСЧЕТ КПД ДУГ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПЛАВОК В ДУГОВЫХ СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫХ ПЕЧАХ ОБЫЧНОЙ КОНСТРУКЦИИ И CONSTEEL

Макаров А.Н., Окунева В.В., Павлова Ю.М.

Россия, Тверь, ТвГТУ

Осуществлен анализ теплообмена и КПД дуг в дуговых сталеплавильных печах (ДСП) конструкции Consteel ДСП-120со и обычной конструкции ДСП-120об. В результате анализа выявлено, что средний КПД дуг печи Consteel ДСП-120со на 8-9% меньше аналогичного показателя ДСП-120об. Анализ КПД дуг дуговых сталеплавильных печей позволил объяснить больший на 8-9% удельный расход электроэнергии в печи ДСП-120со по сравнению с аналогичным показателем в печи ДСП-120об. Произведен расчет и анализ эффективности различных способов ввода тепла в ванну металла печей ДСП-120со и ДСП-120об. Наиболее эффективным способом является введение тепла с помощью электрических дуг, КПД которых составляет 0,69-0,78.

Ключевые слова: электрическая дуга, печь, сталь, тепловое излучение, КПД.

Первая дуговая сталеплавильная печь (ДСП) конструкции Consteel была введена в эксплуатацию в декабре 1989 года на заводе Charlotte в США, вторая в 1992 году на заводе Kyoci в Японии [1]. Печи Consteel характеризуются меньшим выделением пыли и меньшим шумом, лучшим протеканием металлургических реакций, снижением количества протечек воды в водоохлаждаемых панелях, снижением удельного расхода электроэнергии на 90-120 кВт(ч/т стали при нагреве скрапа до 400-600(С [2-4].

В 2010 году на ОАО «Ашинский металлургический завод» (АМЗ) была введена в эксплуатацию печь Consteel. Последующая эксплуатация печи Consteel на АМЗ показала, что одного из основных преимуществ этих печей над современными печами обычной конструкции – меньшего удельного расхода электроэнергии – в 2011-2016 годы достичь не удалось. Проведенные на печи Consteel АМЗ балансовые плавки показали больший на 40 кВт(ч/т удельный расход электроэнергии по сравнению с аналогичными по вместимости современными ДСП обычной конструкции [5]. Для объяснения повышенного удельного расхода электроэнергии в настоящее время в печах Consteel по сравнению с печами обычной конструкции было проведено исследование, включающие расчеты и анализ электропотребления ДСП за 1989-2016 годы [1-3,5-7].

Так как печи Consteel в настоящее время обладают меньшей мощностью, то скорость плавления лома и часовая производительность в печах Consteel меньше по сравнению с современными ДСП обычной конструкции [6]. Таким образом передовые в конце 1980-х,начале 1990-х годов печи Consteel, имеющие большую производительность, меньший удельный расход электроэнергии и другие технологические и экологические преимущества по сравнению с ДСП обычной конструкции в результате проведенных в 1990-2000-е годы процессов интенсификации плавки стали, в том числе увеличения мощности, производительности, быстродействия загрузки лома, утратили энергетические и экономические преимущества по сравнению с печами обычной конструкции. Очевидно, что пониженная производительность и повышенный удельный расход электроэнергии не могут  быть скомпенсированы другими преимуществами печей Consteel. Расчетами КПД дуг печей Consteel и обычной конструкции докажем, что меньший в настоящее время на 15-35 кВт(ч/т удельный расход электроэнергии в печах обычной конструкции по сравнению с печами Consteel является закономерностью, а не случайностью.

Расход тепловой энергии в дуговых сталеплавильных печах является одним из основных факторов, определяющих экономическую эффективность плавки стали в ДСП. Анализ энергобалансов плавок стали в современных высокомощных электропечах ДСП-100 – ДСП-150 [8,9], показал, что электрические дуги являются основным источником энергии в электропечах, на их долю приходится 55-65% энергии, поступающей в ДСП. От газокислородных горелок (ГКГ), реакций окисления углерода, железа, подогрева шихты и других способов ввода тепла поступает 35-45% энергии. Так как электрическая энергия в электрических дугах преобразуется в основном в поток теплового излучения [8], то важно так организовать работу ДСП, чтобы поток теплового излучения дуг максимально попадал на металлошихту и ванну металла, а на водоохлаждаемые панели стен и свода, футерованные откосы – минимально. В этом случае КПД дуг увеличивается, а потребляемая печью электроэнергия уменьшается. Попадание теплового потока излучения дуг на металлошихту или на водоохлаждаемые панели зависит от расположения шихты в рабочем пространстве печи и конструкции ДСП.

Преимущества плавки стали в ДСП-120 конструкции Consteel по сравнению с обычными электропечами аналогичной мощности и вместимости следующие: нагрев шихты на конвейере отходящими газами; непрерывная загрузка лома конвейером и уменьшение времени безтоковых пауз, снижение тепловых потерь при исключении открытия свода для завалки шихты; горение дуг на жидкометаллическую ванну и стабильный электрический режим, отсутствие обвалов шихты, коротких замыканий и обрывов дуг.

Однако, за период эксплуатации ДСП-120 Consteel на АМЗ выявили ряд следующих недостатков в конструкции печи [10]: не обеспечивается заявленная изготовителем температура 300°С нагрева лома на конвейере, в действительности температура лома на конвейере составляет 150-200°С; в зимнее время неиспарившаяся влага вместе с шихтой поступает в ванну, что приводит к хлопкам и взрывам; при простоях печи в зимнее время конвейер во избежание стопорения приходится освобождать от шихты; на футеровке откосов образуется полуспекшаяся шихта, которая срывается в ванну и вызывает вскипание последней с выбросом шлака и пламени; расход электроэнергии на 6-9% больше, по сравнению с ДСП-120 аналогичной мощности и вместимости. Повышенный расход электроэнергии в ДСП конструкции Consteel по сравнению с ДСП обычной конструкции отмечается и другими авторами и на других металлургических заводах [5,6].

Средние или среднеарифметические энергетические параметры печей, найденные по результатам обработки данных нескольких десятков плавок, являются устойчивыми показателями, характеризующими эффективность работы печей. Для объяснения повышенного расхода общей и электрической энергии в печи ДСП-120со по сравнению с ДСП-120об осуществим расчет средних за плавку КПД дуг печей. КПД дуги равен отношению полезной мощности дуги Pп, идущей на нагрев, расплавление металла и шлака, к мощности дуги Pд и определяется путем расчета среднего углового коэффициента излучения дуги φдм на металлошихту и ванну металла [7,8]:

ηд = Pп/Рд = 0,08+φдм

В связи с отсутствием данных об изменении ступеней напряжения и тока в процессе плавки, воспользуемся методикой расчета средних КПД дуг печей ДСП-120со, ДСП-120об. Согласно данной методике поверхность ванны металла и шихты разбивается на несколько сотен расчетных площадок, на каждую их которых по формулам, изложенным в [7], определяется доля излучения дуги, локальный угловой коэффициент излучения дуги. Далее суммированием долей излучения дуги на расчетные площадки, локальных угловых коэффициентов излучения дуги, определяют долю излучения дуги не ванну металла и твердую шихту от всего излучения дуги в рабочее пространство печи, которое равно единице. Доля излучения дуги на ванну металла и шихту является средним угловым коэффициентом излучения дуги на ванну металла и твердую шихту. Полностью методика расчета локальных и средних угловых коэффициентов излучения дуги на ванну металла и твердую шихту, расчетные формулы изложены в [7]. По данной методике расчитали КПД дуг печей Consteel и обычной конструкции, результаты расчетов совпали с результатами расчета КПД дуг, изложенными в [7] и [8]. Воспользуемся результатами расчетов КПД дуг в [7,8] для построения графиков изменения КПД дуг за время работы печей Consteel и обычной конструкции под током.

Рис. 1. Изменение КПД дуги в печи ДСП-120со (а) и ДСП-120об (б) за время работы печи под током

Из результатов анализа работы печей Consteel и обычной конструкции следует вывод, что передовые в начале 1990-х годов печи Consteel в результате процессов увеличения мощности, производительности, интенсификации плавки, осуществленных в 1990-2000-е годы в печах сравниваемых конструкций, в 2010 годы утратили преимущества по потреблению электроэнергии и производительности по сравнению с печами обычной конструкции. Из результатов расчета КПД дуг следует, что средний КПД дуг печи ДСП-120со на 13% меньше среднего КПД дуг печи ДСП-120об, что оказывает определяющее влияние на удельное потребление электроэнергии печью ДСП-120со, оно на 11% больше, чем удельное потребление электроэнергии печью ДСП-120об.

Средний за плавку КПД дуги ηдс является устойчивым показателем, который характеризует энергоэффективность работы дуговой сталеплавильной печи (ДСП). Режим работы ДСП с загрузкой шихты одной [1],  двумя корзинами [2] по эффективности теплообмена электрических дуг превосходит режим работы ДСП с загрузкой шихты конвейером [3]. Электропечь ДСП-120об практически все время плавки работает с большим КПД дуг по сравнению с печью ДСП-120со. Более половины времени плавки в печи ДСП-120об дуги горят в колодце в шихте и их КПД изменяется от 0,93 до 0,72 в зависимости от высоты колодца. В печи конструкции Consteel ДСП-120со дуги все время плавки горят на жидкометаллическую ванну и их КПД изменяется от 0,76 до 0,6 в зависимости от высоты слоя шлака.

Расчет среднего за плавку КПД дуг электропечей позволяет рассчитать следующие средние энергетические показатели плавок печей ДСП-120со и ДСП-120об: среднюю полезную удельную энергию, вводимую в печь дугами, среднюю удельную полезную энергию факелов газокислородных горелок (ГКГ), среднюю удельную полезную энергию окисления кокса и электродов. Для расчета воспользуемся энергетическими балансами плавки стали в дуговых сталеплавильных печах [4, 5].

По произведенным и рассчитанным параметрам QПП, QДП, QГП, QF, QК определяется ηКС и удельная полезная энергия от окисления кокса и электродов QКП, поступающая в ванну металла:

Qкп = Qкηкс

Результаты расчета средних энергетических показателей плавок в печах ДСП-120со и ДСП-120об сведены в табл. 1.

Таблица 1. Средние энергетические показатели плавок.

| № п/п | Параметр | Условное обозначение | Един. измерения | ДСП-120со | ДСП-120об |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КПД дуг | ηдс | - | 0,69 | 0,78 |
| 2 | КПД факела ГКГ | ηГС | - | 0,55 | 0,55 |
| 3 | КПД реакции окисления Fe,Mn,Si | ηFС | - | 1,0 | 1,0 |
| 4 | КПД реакции окисления кокса и электродов | ηкс | - | 0,28 | 0,36 |
| 5 | Удельная электрическая энергия в дугах | Qд | кВт∙ч/т | 399 | 355 |
| 6 | Удельная полезная энергия дуг | Qдп | кВт∙ч/т | 275 | 277 |
| 7 | Удельная полезная энергия факела ГКГ | Qгп | кВт∙ч/т | 14 | 36 |
| 8 | Удельная полезная энергия лома | Qл | кВт∙ч/т | 45 | - |
| 9 | Удельная полезная энергия от окисления Fe | QF | кВт∙ч/т | 79 | 80 |
| 10 | Удельная полезная энергия от окисления кокса и электродов | Qкп | кВт∙ч/т | 60 | 47 |
| 11 | Удельная полезная энергия за плавку | Qпп | кВт∙ч/т | 473 | 440 |
| 12 | Потребление электрической энергии за плавку | ΣQэ | кВт∙ч | 49920 | 45000 |
| 13 | Потери электрические за плавку | Σ∆Qэ | кВт∙ч/т | 2040 | 2400 |
| 14 | Средняя мощность трех дуг | ЗРДС | МВт | 57,7 | 56,8 |
| 15 | Полезная мощность дуг | Рдп | МВт | 39,8 | 44,3 |
| 16 | Средняя мощность одной дуги | Рдс | МВт | 19,2 | 18,9 |
| 17 | Напряжение на дуге | Uд | В | 320 | 315 |
| 18 | Длина дуги | lд | мм | 375 | 368 |

Из результатов расчета параметров плавок, изложенных в табл.1 следует, что при близких электрических и геометрических параметрах дуг (ток дуги, напряжение на дуге, длина дуги) удельная полезная энергия дуг так же приблизительно одинакова и составляет для печи ДСП-120со Qдп=275 кВт·ч/т, для печи ДСП-120об Qдп=277 кВт·ч/т. Однако, в связи  с тем, что КПД дуг печи ДСП-120со составляет ηдс=0,69, то потребление печью удельной электрической энергии Qд=399 кВт·ч/т и общей электрической энергии ΣQ=49920 кВт·ч, что больше аналогичных показателей печи ДСП-120об, составляющих ηдс=0,78, Qд=355 кВт·ч/т, ΣQ=45000 кВт·ч соответственно. Так как удельные потери с охлаждающей водой в печах приблизительно одинаковы и составляют 48-50 кВт·ч/т, то разность удельного расхода электроэнергии в печи ДСП-120со ΔQд=399-355=44 кВт·ч/т составляют потери теплового потока излучения дуг в свободное пространство печи ДСП-120со и расходуются на нагрев отходящих газов.

Список литературы

1. Райле, В. Пути повышения эффективности подогрева металлолома в электросталеплавильных агрегатах [Текст] / В. Райле // Электрометаллургия. - № 5. - С. 26-34.

2. Гудим, Ю.А. Рациональные способы интенсификации плавки в современных дуговых сталеплавильных печах [Текст] / Ю.А. Гудим, И.Ю. Зиннуров, А.Д. Киселев, А.М. Шумаков // Электрометаллургия. – 2005. –  №9. – С. 2-6.

3. Кожухов, А.А. Исследование процесса вспенивания сталеплавильного шлака  и его влияния на тепловую работу дуговой сталеплавильной печи [Текст] / А.А. Кожухов, В.В. Федина, Э.Э. Меркер // Металлург. – 2012. – № 3. – С. 42-44.

4. Макаров, А.Н. Электрические, геометрические, тепловые параметры дуг, горящих в парах металлов [Текст] / А.Н. Макаров, А.Ю. Соколов // Электрометаллургия. – 2009. – № 11. – С. 19-24.

5. Makarov, A.N. Fundamental Laws of Physics and Calculation of Heat Transfer in Combustion Chambers of Gas-Turbine Plants [Text] / A.N. Makarov // World Journal of Engineering and Technology. – 2017. – № 5. – P. 358-375.

6. Макаров, А.Н. Теплообмен в электродуговых и факельных металлургических печах и энергетических установках [Текст] / А.Н. Макаров. – СПб.: Лань, 2014. – 384 с.

7. Евстратов,  В.Г. Особенности тепловой работы электропечи ДСП-120 Consteel на Ашинском металлургическом заводе [Текст] / В.Г. Евстратов [и др.] // Электрометаллургия. – 2012. – № 8. –С. 2-6.

8. Боровинских, С.В. В Россию приходит инновационный электросталеплавильный процесс / С.В. Боровинских [Текст] // Электрометаллургия. –  2007. – № 9. – С. 13-16.

9. Argenta, P. EAF integration info the blast furnace route at Wheeling Pittsburg [Текст] / P. Argenta, M. Corbella  // MPI International. – 2006 – № 2. – P. 42-47.

10. Samways, N. Revitalized with a new continuous steelmaking process [Текст] / N. Samways // Iron and steel technology. № 6. P. 29-45. 2005.

11. Лопухов, Г.А. Комплексное использование дуговой сталеплавильной и доменной печей / Г.А. Лопухов [Текст] // Электрометаллургия. – 2007. – № 5. – С. 44-45.

12. Тулуевкий, Ю.Н. Новые возможности печей Consteel [Текст] / Ю.Н. Тулуевкий, И.Ю. Зиннуров, В.Г. Швер // Электрометаллургия. – 2011. – № 6. – С. 22-27.

13. Макаров, А.Н. Изменение КПД дуг в процессе плавки в дуговых сталеплавильных печах [Текст] / А.Н. Макаров // Металлург. – 2017. – № 4. – С. 55-58.

14. Шакиров, З.Х. Особенности технологии выплавки стали в электропечи ДСП-120 Consteel и пути её совершенствования [Текст] / З.Х. Шакиров [и др.] // Электрометаллургия. – 2013. – № 9. – С. 2-7.

Макаров Анатолий Николаевич – профессор, доктор технических наук, заведующий кафедрой Электроснабжения и электротехники ФГБОУ ВО «Тверской государственный технический университет». E-mail: tgtu_kafedra_ese@mail.ru, тел. 8(4822) 78-83-17

Окунева Виктория Валерьевна – кандидат технических наук, доцент кафедры Электроснабжения и электротехники ФГБОУ ВО «Тверской государственный технический университет». E-mail: tgtu_kafedra_ese@mail.ru, тел. 8(4822) 78-83-17

Павлова Юлия Михайловна – аспирант, ассистент кафедры Электроснабжения и электротехники ФГБОУ ВО «Тверской государственный технический университет». E-mail: sokolhawk98@gmail.com, тел. 8(4822) 78-83-17

_________________________________________________________________________________

CALCULATION OF THE EFFICIENCY OF ARCS AND ENERGY PARAMETERS OF FUELS IN ARC-STEEL-STEEL PLASTIC CANDLES OF CONVENTIONAL CONSTRUCTION AND CONSTEEL

Makarov A.N., Okuneva V.V., Pavlova Y.M.

Russia, Tver, TSTU

The analysis of heat exchange and efficiency of arches in the arc steel-smelting furnaces (ASSF) of a design Consteel chipboard-120so and usual design of chipboard-120ob equipped with modern means of an intensification of melting is carried out. As a result of the analysis it is revealed that the average efficiency of arches of the Consteel chipboard-120so furnace is 8-9% less than a similar indicator of chipboard-120ob. The analysis of efficiency of arches of arc steel-smelting furnaces has allowed to explain a bigger specific expense of the electric power for 8-9% in the chipboard-120so furnace in comparison with a similar indicator in the chipboard-120ob furnace. Calculation and the analysis of efficiency of various ways of input of heat in a bathtub of metal of chipboard-120so and chipboard-120ob furnaces is perfromed. The most effective way is introduction warmly by means of electric arches which efficiency is 0,69-0,78.

Keywords: electric arc, furnace, steel, heat radiation, efficiency

Bibliography

1. Rayle, V. Ways to improve the efficiency of heating scrap metal in electric steel units [Text] / V. raile / / elektrometallurgiya. – No. 5. – P. 26-34.

2. Hum, Yu. a. Rational ways of intensification of melting in modern arc steel-melting furnaces [Text]  / Yu. a. Gudim, I. Y. Zinnurov, A. D. Kiselev, A. M. Shumakov // electrometallurgy. – 2005 – No. 9. Pp. 2-6.

3. Kozhukhov, A. A. Research of process of foaming of steel-smelting slag and its influence on thermal work of the arc steel furnace [Text]  / A. A. Kozhukhov, V. V. Fedina, E. Merker // metallurg. –  2012  –  № 3. –  P. 42-44.

4. Makarov, A. N. Electrical, geometric, thermal parameters of arcs burning in metal vapors [Text]   / A. N. Makarov, A. Yu. Sokolov / / Electrometallurgy. – 2009. –  No. 11. P. 19-24.

5. Makarov, A. N. Fundamental Laws of Physics and Calculation of Heat Transfer in Combustion Chambers of Gas-Turbine Plants [Text]  / A. N. Makarov // World Journal of Engineering and Technology.  – No. 5. –  P. 358-375. 2017.

6. Makarov, A. N. Heat exchange in electric arc and flare metallurgical furnaces and power plants [Text]  / A. N. Makarov.  –  SPb.: LAN, 2014. –  384 p.

7. Evstratov, V. G. Peculiarities of thermal operation of an electric furnace DSP-120 Consteel on the AMW [Text]  / Evstratov V. G. [et al.] / / electrometallurgy. –2012. – No. 8. –Pp. 2-6.

8. Borovinskih, S. V. Russia comes innovative steelmaking process / S. V. Borovinskih [Text]  // electrometallurgy, –  2007. –   No. 9. – P. 13-16.

9. Argenta, P. EAF integration info the blast furnace route at Wheeling Pittsburgh [Text] / P. Argenta, M. Corbella // MPI International. –  No. 2. –  P. 42-47. 2006.

10. Samways, N. Revitalized with a new continuous steelmaking process [Text] / N. Samways // Iron and steel technology.  No. 6. P. 29-45. 2005.

11. Lopukhov, G. A. Complex use of arc steel and blast furnaces [Text]  / G. A. Lopukhov / / electrometallurgy. – 2007. – No. 5. – P. 44-45.

12. Toluence, Yu. N. New opportunities Consteel furnaces [Text] / J. N. Toluence, Y. I. Zinnurov, V. G. Shver // Electrometallurgy. – 2011. –  No. 6. –  P. 22-27.

13. Makarov, A. N. Change in the efficiency of arcs in the process of melting in arc steel furnaces [Text] / A. N. Makarov / / Metallurgist. – 2017. – No. 4. – P. 55-58.

14. Shakirov, Z. H. Peculiarities of the technology of smelting steel in an electric furnace DSP-120 Consteel and ways of its improvement [Text]  / Z. Shakirov [et al.] / / electrometallurgy. –2013. –  No. 9. – Pp. 2-7.

Makarov Anatoly Nikolaevich - Professor, Doctor of Technical Sciences, Head of the Department of Power Supply and Electrical Engineering of Tver State Technical University. E-mail: tgtu_kafedra_ese@mail.ru, phone 8(4822) 78-83-17

Okuneva Victoria Valerievna - Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor of Tver State Technical University. E-mail: tgtu_kafedra_ese@mail.ru, phone 8(4822) 78-83-17

Pavlova Yuliya Mikhailovna - post-graduate student, assistant of the Department of Power Supply and Electrical Engineering of Tver State Technical University. E-mail: sokolhawk98@gmail.com, phone 8(4822) 78-83-17