УДК 624.011.17

ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ БАЛОК, УСИЛЕННЫХ ВНЕШНИМ

АРМИРОВАНИЕМ НА ОСНОВЕ МЕТАЛЛОЗУБЧАТЫХ ПЛАСТИН

Лабудин Б.В., Попов Е.В., Владимирова О.А., Сопилов В.В., Бобылева А.В.

ФГОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет 
имени М.В. Ломоносова»

В работе приводятся результаты исследования деревянных элементов, работающих на изгиб, растянутая зона которых усилена внешним армированием на основе металлозубчатых пластин (МЗП). На основании теории расчета составных стержней А. Р. Ржаницына предложена методика расчета металлическими зубчатыми пластинами (МЗП), расположенными на участке пролета, с учетом податливости соединений на границе «балка–пластина». Приведен пример расчета балки, усиленной МЗП пластиной, при варьировании различных параметров.

Ключевые слова: древесина; изгибаемые элементы; металлические зубчатые пластины; прочность; жесткость; податливость; сдвиг; усиление.

Основная задача ресурсосбережения – это экономия материальных ресурсов. Армирование является одним из способов повышения прочности и деформационных показателей конструкций из древесины [1]. Арматура снижает негативное влияние естественных пороков, ощутимо повышая показатели несущей способности и жесткости конструкций при значительном снижении их материалоёмкости и стоимости [2], предотвращает хрупкое разрушение древесины в растянутой зоне. Среди исследований, посвященных исследованию работы армированных деревянных конструкций и поиску наиболее рациональных вариантов размещения стальной и композитной арматуры можно выделить работы [3, 4, 5, 6]. Рассмотренные в перечисленных работах схемы армирования диктуют необходимость создания композитного сечения еще на стадии изготовления деревянных конструкций. Включение внешних армирующих материалов на основе углеволокна в совместную работу производится за счет их приклеивания эпоксидными составами, что ведет к значительному росту трудозатрат при усилении деревянных конструкций, в то же время не позволяя выполнить усиление конструкции под нагрузкой или создавать предварительное напряжение в армирующем слое.

Целью данной работы является совершенствование конструкции усиления деревянных балок путем использования металлозубчатых пластин в качестве внешнего армирования и разработка методики расчета таких конструкций.

Расчетных пролет балки разбивается на 3 участка: a – участок от середины левой опоры до пластины усиления; а’ – то же, с противоположной стороны; b – длина участка пролета, на котором установлена пластина усиления; l – расчетный пролет усиливаемой балки. Конструктивная и расчетная схема балки, усиливаемой МЗП пластиной, представлена на рисунке 1.

Участок балки в пределах участка пролета b рассматривается как двухслойный составной элемент. При создании в пластине предварительного напряжения в ней будет возникать сила обжатия, которую обозначим Nпл. Дифференциальное усилие, описывающие распределение сдвигающих сил на границе деревянной балки и МЗП пластины, согласно [7] имеет вид:

,	(1)

где Т(х) – функция распределения сдвигающих усилий на границе «ребро−обшивка»; ξ –коэффициент жесткости связей на границе «древесина–пластина»; γ, Δ − коэфициент и свободный член уравнения (1), значения которых определяются по формулам (2) и (3):

,	(2)

где Eд, Eст, Aб, A’пл − модули упругости материалов; площадь сечения балки и площадь поперечного сечения нетто пластины (МЗП), соответственно; с − расстояние от центра тяжести сечений балки до центра тяжести пластины–основы МЗП; ΣEI − суммарная изгибная жесткость элементов композитной конструкции без учета совместности их работы.

Рисунок 1. Конструктивная и расчетная схема балки, усиливаемой

внешним армированием на основе МЗП

,	(3)

где N0пл − продольная сила, приложенная к пластине; М0 – функция распределения изгибающих моментов только от внешней нагрузки q=const в пределах длины участка балки b:

,	(4)

где t − координата рассматриваемого сечения, отсчитываемая относительно начала пластины; l – расчетный пролет усиливаемой балки.

Схема распределения усилий и напряжений на усиливаемом участке балки представлена на рисунке 2.

Рисунок 2. Схема распределения усилий и напряжений на усиленном участке балки

Решение уравнения (1) с учетом выражений (3) и (4) можно представить в виде:

,	(5)

Раскрывая интегральную часть выражения (5), получим:

,	(6)

где С1, С2 – константы интегрирования, определяемые с учетом краевых условий: Т(0)=Т(b)=0: С2=0,

,	(7)

где λ – характеристическое число, которое находится по формуле:

(8)

где γ – коэффициент дифференциального уравнения (1), определяемый по формуле (2).

Изгибающие моменты в балке и МЗП с учетом работы связей сдвига определяются по формулам:

,	(9)

где Iб, Iпл − моменты инерции поперечного сечения балки и МЗП (нетто).

для оценки прочности определяются по формулам (10) и (11).

Нормальные напряжения в верхней/нижней зоне деревянной балки и пластины определяются по формулам:

;    .	(10)

Учитывая незначительную толщину МЗП, оценку прочности возможно производить по значениям напряжений в уровне срединной плоскости пластины. Для определения вертикальных перемещений (прогиба) усиленной балки используется формула Мора:

,	(11)

где  – функция распределения момента от действия единичной силы, приложенной в расчетной точке по направлению искомого перемещения; М – функция распределения момента от действующей фактической нагрузки на балку.

Безусловно, наиболее рациональное устанавливать МЗП на одинаковом расстоянии от опор. При q=const и симметричном расположении пластины МЗП относительно середины пролета усиливаемой балки (a=a’) выражение для определения прогиба (12) принимает вид:

,	(18)

где xa, xb – координаты, отсчитываемые от начала участков «а» и «b» (рис. 2) соответственно.

Представленное решение рассмотрено на конкретной задаче: шарнирно–опертая деревянная балка из древесины сосны II сорта сечением 150×150 мм с расчетным пролетом 3 м загружена равномерно–распределенной нагрузкой q=3 кН/п.м и усилена пластиной МЗП шириной 144 мм длиной l = 0,5…1 м согласно схеме на рисунке 1. Пластина установлена симметрично относительно середины пролета балки. Требуется оценить напряжения в сжатой/растянутой зонах балки и прогибы в зависимости от типа и длины пластины, а также значения продольной сжимающей силы, приложенной к пластине, вызванной за счет нагрева пластины перед её запрессовкой.

Усилие предварительного напряжения стальной пластины возможно создавать механическим способом, либо нагревом. Предельное значение натяжения определяется прочностью материала пластины (Ry=235 МПа для стали Ст3кп2 [8]) и размерами поперечного сечения нетто.

– для пластин марки Т150: Nн=235·103·0,084·0,0015=29,61 кН

– для пластин марки GNA–20: Nн=235·103·0,084·0,001=19,74 кН

Графики зависимости краевых нормальных напряжений в деревянной балки и растягивающих напряжений в срединной плоскости пластины от вышеперечисленных факторов представлены на рисунке 3а. Графики изменения прогиба – на рисунке 3б.  Следует отметить, что расчет вертикальных перемещений произведен без учета деформаций сдвига в деревянной балке, учет которых производится согласно методике, представленной в [9].

Рисунок 3. Зависимости от усилия преднапряжения пластины Nпл и длины участка усиления: а – нормальные напряжений в сжатой и растянутой зонах балки; б – вертикальных перемещений в середине пролета

По результатам проведенных исследований сформулированы следующие выводы:

– усиление растянутой зоны балки МЗП пластиной позволяет уменьшить значения нормальных растягивающих (сжимающих) напряжений на 12,3…20,6 % (6,2…10,3 %) при запрессовке пластины без предварительного её напряжения; на 36…59,6% (18,1…30 %) с максимально возможным напряжением пластины типа GNA–20. При использовании пластин Т–150 уменьшение данных показателей составляет 4,8…23,8% (2,4…19,2%) и 13,8…41,2% (6,9…29,4%) соответственно.

– при использовании пластин GNA–20 (Т150) наблюдается снижение вертикальных перемещений (максимальных прогибов) балки на 4,5…14,5% (1,7…9,3%) при запрессовке пластины без создания предварительного напряжения; 8,8…27,5% (3,4…17,9%) при создании предварительного напряжения.

– применение пластин GNA–20 является более предпочтительным, поскольку позволяет добиться по сравнению с пластинами Т–150 большего, почти двухкратного, эффекта при меньших значениях предварительного напряжения.

Список литературы

1. Ковальчук Л.M., Турковский С.Б., Пискунов Ю.В. и др. Деревянные конструкции в строительстве. – М.: Стройиздат, 1995.

2. Roschina, S., Gribanov, A., Lukin, M., Lisyatnikov, M., Strekalkin, A. Calculation of wooden beams reinforced with polymeric composites with modification of the wood compression area. MATEC Web of Conferences 251, 04029 (2018). https://doi.org/10.1051/matecconf/201825104029.

3. Krzysztof KULA, Tomasz SOCHA. Renovation and strengthening of wooden beams with CFRP bands including the rheological effects. Unauthentifiziert | Heruntergeladen 08.10.19 13:58 UTC.

4. Крицин А.В., Лихачева С.Ю., Любов Д.М., Тихонов А.В. Анализ методов расчета деревянных изгибаемых элементов, усиленных углеродным волокном. Региональная архитектура и строительство 2014, №4. – С. 97–104.

5. А.А. Пятницкий, С.А. Крутик, М.А. Журенкова. Возможности использования композиционных материалов на основе углепластика в деревянных конструкциях. Научно-технический вестник Поволжья 2013, №3. – С. 241–245.

6. Петряев, Н.Е. Экспериментально-теоретическое обоснование эффективности дисперсионного армирования клееных деревянных балок / Н.Е. Петряев, Ю.Б. Левинский // Системы. Методы. Технологии. – 2012. – № 2 (14). – С. 102–106.

7. Ржаницын А.Р. Составные стержни и пластинки [Текст]: научное издание/А. Р. Ржаницын. − Москва: Стройиздат, 1986. − 314 с.

8. СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II−23−81*» (с Поправкой, с Изменением №1) [Электронный ресурс]. − Введ. 2017−08−28. − Электрон. дан. // Техэксперт: электронный фонд правовой и нормативно−технической документации. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/456069588, свободный. – Загл. с экрана.

9. СП 64.13330.2017. Свод правил. Деревянные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II−25−80 (с Изменением №1) [Электронный ресурс]. − Введ. 2017−07−28. − Электрон. дан. // Техэксперт: электронный фонд правовой и нормативно–технической документации. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/456082589, свободный. – Загл. с экрана.

Лабудин Борис Васильевич, д.т.н., профессор, профессор кафедры инженерных конструкций, архитектуры и графики САФУ им. М. В. Ломоносова. 163000, г. Архангельск, пр.Троицкий, д.41, корпус 1, кв.19. Тел. 89115540999, sevned@mail.ru

Попов Егор Вячеславович, к.т.н, доцент кафедры инженерных конструкций, архитектуры и графики САФУ им. М. В. Ломоносова. 163046, г. Архангельск, пр. Советских Космонавтов 35, кв. 200. Тел. 89632009304, egpv1989@mail.ru

Владимирова Ольга Андреевна, студент САФУ им. М. В. Ломоносова, 163045, г. Архангельск, ул. Гагарина 43, кв.45, 89657318661, vladimir0vao@yandex.ru

Сопилов Валерий Вячеславович, аспирант кафедры инженерных конструкций, архитектуры и графики САФУ им. М. В. Ломоносова, 163060, г. Архангельск, ул. Тимме д. 2, корп. 2, кв. 71. Тел. 89062800808, sopilov.v@edu.narfu.ru

Бобылева Александра Васильевна, магистрант САФУ им. М. В. Ломоносова, 163009, г. Архангельск, ул. П. Галушина д.11, кв. 58. Тел. 89600032019, aleksandra-bobyleva@mail.ru

_______________________________________________________________________________

INVESTIGATION OF WOODEN BEAMS WITH EXTERNAL REINFORCEMENT BASED ON METAL TOOTHED PLATES

Labudin B.V., Popov E.V., Vladimirova O. A., Sopilov V. V., Bobyleva A. V.

Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov, Russia, Arkhangelsk,  Nab. Severnaya Dvina, 17, 163002.

The article presents the results of the study of wooden bended beams, which stretched zone is reinforced by external reinforcement, based on metal toothed plates (MTP). A method for calculating wooden beams reinforced with metal toothed plates (MTP) located on the plot of the span propose following the theory of calculating composite rods by A.R. Rzhanitsyn, taking into account the ductility of the connections at the «beam–plate» border. The calculating of beam with a reinforcement by MTP with varying of some parameters is presented as an exemple.

Keywords: structural wood, bended beams, metal toothed plates, strengts, rigidity, ducility, shear, reinforcement.

Bibliografy

1. Koval'chuk L.M., Turkovskij S.B., Piskunov YU.V. i dr. Derevyannye konstrukcii v stroitel'stve. – M.: Strojizdat, 1995.

2. Roschina, S., Gribanov, A., Lukin, M., Lisyatnikov, M., Strekalkin, A. Calculation of wooden beams reinforced with polymeric composites with modification of the wood compression area. MATEC Web of Conferences 251, 04029 (2018). https://doi.org/10.1051/matecconf/201825104029.

3. Krzysztof KULA, Tomasz SOCHA. Renovation and strengthening of wooden beams with CFRP bands including the rheological effects. Unauthentifiziert | Heruntergeladen 08.10.19 13:58 UTC.

4. Kricin A.V., Lihacheva S.YU., Lyubov D.M., Tihonov A.V. Analiz metodov rascheta derevyannyh izgibaemyh elementov, usilennyh uglerodnym voloknom. Regional'naya arhitektura i stroitel'stvo 2014, №4. – S. 97–104.

5. A.A. Pyatnickij, S.A. Krutik, M.A. ZHurenkova. Vozmozhnosti ispol'zovaniya kompozicionnyh materialov na osnove ugleplastika v derevyannyh konstrukciyah. Nauchno-tekhnicheskij vestnik Povolzh'ya 2013, №3. – S. 241–245.

6. Petryaev, N.E. Eksperimental'no-teoreticheskoe obosnovanie effektivnosti dispersionnogo armirovaniya kleenyh derevyannyh balok / N.E. Petryaev, YU.B. Levinskij // Sistemy. Metody. Tekhnologii. – 2012. – № 2 (14). – S. 102–106.

7. Rzhanicyn A.R. Sostavnye sterzhni i plastinki [Tekst]: nauchnoe izdanie/A. R. Rzhanicyn. − Moskva: Strojizdat, 1986. − 314 s.

8. SP 16.13330.2017 «Stal'nye konstrukcii. Aktualizirovannaya redakciya SNiP II−23−81*» (s Popravkoj, s Izmeneniem №1) [Elektronnyj resurs]. − Vved. 2017−08−28. − Elektron. dan. // Tekhekspert: elektronnyj fond pravovoj i normativno−tekhnicheskoj dokumentacii. – Rezhim dostupa: http://docs.cntd.ru/document/456069588, svobodnyj. – Zagl. s ekrana.

9. SP 64.13330.2017. Svod pravil. Derevyannye konstrukcii. Aktualizirovannaya redakciya SNiP II−25−80 (s Izmeneniem №1) [Elektronnyj resurs]. − Vved. 2017−07−28. − Elektron. dan. // Tekhekspert: elektronnyj fond pravovoj i normativno–tekhnicheskoj dokumentacii. – Rezhim dostupa: http://docs.cntd.ru/document/456082589, svobodnyj. – Zagl. s ekrana.

Labudin Boris Vasilievich, Doctor of Technical Sciences, Professor, Professor of the Department of Engineering Structures, Architecture and Graphics of Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov. 163000, Arkhangelsk, Troitsky Ave., 41, building 1, apt. 19. Tel. 89115540999, sevned@mail.ru.

Popov Egor Vyacheslavovich, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Engineering Structures, Architecture and Graphics of Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov. 163046, Arkhangelsk, Soviet Cosmonauts Ave. 35, apt. 200. Tel. 89632009304, egpv1989@mail.ru.

Vladimirova Olga Andreevna, student of Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov, 163045, Arkhangelsk, st. 43 Gagarin, apt. 45, 89657318661, vladimir0vao@yandex.ru

Sopilov Valerii Vyacheslavovich, postgraduate of the Department of Engineering Structures, Architecture and Graphics of Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov. Timme J. 2, building 2, apartment 71, 163060, Arkhangelsk, Russia. E-mail: sopilov.v@edu.narfu.ru.

Bobyleva Alexandra Vasilievna, master student of Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov. Galushina P. 11, apartment 58, 163009, Arkhangelsk, Russia. E-mail: aleksandra-bobyleva@mail.ru.