УДК 621.365.22

ИННОВАЦИОННАЯ ДУГОВАЯ СТАЛЕПЛАВИЛЬНАЯ ПЕЧЬ ТРЕХФАЗНОГО ТОКА С ВЕРИКАЛЬНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ДУГ

Макаров А.Н., Окунева В.В., Павлова Ю.М.

Россия, г.Тверь, ФГБОУ ВО «ТвГТУ»

Разработан и предложен инновационный способ плавки стали в дуговой сталеплавильной печи трехфазного тока с вертикальным расположением дуг, в котором расплавление шихты с образованием колодца осуществляется тремя длинными вертикальными дугами переменного тока до достижения удельного расхода электроэнергии 220-240 кВт·ч/т. Данный способ позволяет уменьшить тепловое излучение дуг на водоохлаждаемые стены и свод на 15-20%, а на шихту и жидкий металл увеличить на 15-20%, КПД дуг возрастает на 20-22%, достигая значения 0,72-0,74.

Ключевые слова: инновации, электрическая дуга, печь, сталь, излучение, КПД.

Дуговые сталеплавильные печи трехфазного тока используются в металлургии и сталелитейной промышленности для плавки лома и получения изделий стали [1-10]. Для протекания металлургических реакцийнеобходимо достичь высоких температур в печи. Для этого используются электрические дуги, которые потребляют много энергии,поэтому требуется оптимизировать мощность, подаваемую в печь [3,11]. Мощность дуги зависит от тока и напряжения электрической дуги.

Авторами статьи получен патент [4] на изобретение способа плавки стали в дуговой сталеплавильной печи трехфазного тока. При анализе аналогов данного способа выявлено, что мощность, напряжение, ток, длина в течение плавки остаются неизменными, что приводит к увеличению времени плавки и удельного расхода электроэнергии, а также снижению производительности печи.

В связи с выявленными недостатками аналогов и прототипа предлагается рассмотреть способ плавки стали в дуговой сталеплавильной печи трехфазного тока (рис.1) [5], которая включает воздействие дуг на металл в вертикальном направлении с их заглублением в металл и устранением электромагнитного выдувания дуг из-под электрода.

Рис. 1. Патент на изобретение способа плавки стали в дуговой сталеплавильной печи, полученный авторами

Инновационный способ реализуется следующим образом. Расплавление шихты с образованием колодца осуществляется тремя длинными вертикальными дугами переменного тока до достижения удельного расхода электроэнергии 220-240 кВт·ч/т, после чего плавка ведется тремя короткими вертикальными дугами переменного тока (рис. 2).

| а | б |
| --- | --- |
| Рис. 2. Вид дуговой сталеплавильной печи трехфазного тока в разрезе: (а) после проплавления в шихте колодца тремя длинными вертикальными дугами переменного тока; (б) при плавке тремя короткими вертикальными дугами переменного тока 1- водоохлаждаемая часть свода; 2-футерованная …….и т.д. |  |

При расплавлении шихты с образованием колодца тремя короткими вертикальными дугами переменного тока в шихте формируется колодец в виде цилиндра с образованием в нижнем поясе колодца полости сферической формы диаметром большим, чем диаметр окружности, лежащей в основании цилиндрического колодца [7-9]. При такой форме колодца короткие дуги излучают тепло преимущественно на нижний пояс шихты, на средний и верхний пояса шихты излучение тепла дугами незначительно, при этом положение шихты неустойчивое, идут обвалы шихты сверху в нижнюю сферическую часть колодца, которые вызывают обрывы и короткие замыкания дуги, время расплавления шихты и удельный расход электроэнергии увеличиваются.

Расплавление шихты с образованием колодца тремя длинными вертикальными дугами переменного тока номинальной мощности позволяет сформировать в шихте колодец в виде перевернутого усеченного конуса, что обеспечивает устойчивое положение шихты. Номинальная мощность дуг и электропечного трансформатора обеспечивается путем снижения номинального тока дуг в 2 раза при одновременном увеличении напряжения на дугах в 2 раза, при котором длина дуг так же увеличивается в 2 раза [10-12]. При такой форме колодца шихта равномерно расплавляется по нижнему, среднему, верхнему поясам, то есть по всей высоте колодца, отсутствуют обвалы шихты, короткие замыкания и обрывы дуг. Работа печи в процессе расплавления колодца длинными вертикальными дугами характеризуется устойчивым энергетическим режимом, отсутствием колебаний напряжения питающей электрической сети, высоким КПД дуг, равным 0,9 в начале расплавления шихты в колодце и 0,6 в конце расплавления шихты в колодце, что позволяет снизить удельный расход электроэнергии, уменьшить время плавки, повысить производительность печи [13].

После расплавления 70% шихты и достижения удельного расхода электроэнергии 220-240 кВт·ч/т водоохлаждаемые панели стен освобождаются от шихты, и тепловое излучение дуг попадет не на шихту, а на водоохлаждаемые панели стен и свода, КПД дуг уменьшается до 0,6. Для повышения КПД дуг с сохранением их постоянной номинальной мощности напряжение на дугах и длину дуг уменьшают в 2 раза, а ток дуг увеличивают в 2 раза до его номинального значения. При уменьшении длин дуг в 2 раза, то есть при переходе на работу печи с тремя короткими вертикальными дугами переменного тока при постоянной их мощности, КПД дуг увеличивается с 0,6 до 0,72-0,74, удельный расход электроэнергии за плавку и длительность плавки уменьшается, производительность печи увеличивается.

При переходе на плавку короткими вертикальными дугами переменного тока до расплавления 70% шихты и до достижения удельного расхода электроэнергии менее 220 кВт·ч/т расплавление шихты неустойчивое, так как колодец неширокий в нижнем поясе шихта расплавляется быстрее, идут обвалы шихты, короткие замыкания и обрывы дуг, длительность расплавления, удельный расход электроэнергии увеличивается. При переходе на плавку короткими вертикальными дугами переменного тока после достижения удельного расхода электроэнергии более 240 кВт·ч/т и расплавления более 70% шихты водоохлаждаемые панели стен освобождаются от шихты, и тепловое излучение дуг попадает не на шихту, а на водоохлаждаемые панели стен, свода, КПД дуг уменьшается, удельный расход электроэнергии за плавку и длительность плавки увеличиваются [14-16].

На рис. 2,а представлен вид дуговой сталеплавильной печи трехфазного тока в разрезе после проплавления в шихте колодца тремя длинными вертикальными дугами переменного тока; на рис. 2,б изображен вид дуговой сталеплавильной печи трехфазного тока в разрезе при достижении удельного расхода электроэнергии 220-240 кВт·ч/т и плавке тремя короткими вертикальными дугами переменного тока.

Предлагаемый способ выполняется следующим образом. При открытом водоохлаждаемом своде осуществляют загрузку шихты, после чего свод  закрывают и опускают электроды до соприкосновения с шихтой. Между электродами и шихтой зажигают три электрические дуги, которые прорезают в шихте один общий колодец. Ток дуг каждой фазы протекает в вертикальном направлении от сводовых электродов к подовым электродамсвоей фазы. При вертикальном направлении электрического тока дуг в жидком металле отсутствует отклоняющая электромагнитная сила и дуги горят вертикально. Расплавленный жидкий металл стекает вниз и накапливается в ванне.

Прорезку колодца и расплавление шихты осуществляют тремя длинными вертикальными дугами переменного тока, что обеспечивает образование колодца в шихте в виде перевернутого усеченного конуса (рис. 2,а). Три длинных вертикальных дуги переменного тока номинальной мощности получают путем снижения номинального тока в 2 раза при одновременном увеличении напряжения на дугахи длины дуг в 2 раза. При форме колодца в виде перевернутого усеченного конуса шихта равномерно расплавляется по всей высоте колодца, отсутствую обвалы шихты, короткие замыкания и обрывы дуг. При горении электрических дуг в колодце все тепловое излучение электрических дуг  попадает на шихту и расходуется на расплавление шихты и нагрев жидкого металла. При горении электрических дуг в колодце КПД дуг составляет 0,93 в начале плавки, постепенно уменьшаясь в процессе расплавления шихты.

При достижении удельного расхода электроэнергии 220-240 кВт·ч/т и расплавлении 70% шихты водоохлаждаемые стены освободились от шихты и тепловое излучение дуг попадает не на шихту, а на водоохлаждаемые стены и водоохлаждаемый свод и КПД дуг уменьшается до 0,6. Для повышения КПД дуг на жидкий металл наводят и вспенивают шлак, а напряжение на дугах и длину дугуменьшают в 2 раза (рис. 2,б). Для сохранения постоянной номинальной мощности и повышения КПД дуг ток дуг увеличивают в 2 раза до номинального значения. При заглублении дуг в шлак и уменьшении длины дуг в 2 раза тепловое излучение дуг на водоохлаждаемые стены и свод уменьшается на 15-20%, а на шихту и жидкий металл увеличивается на 15-20%, КПД дуг возрастает на 20-22%, достигая значения 0,72-0,74. Значение КПД дуг равное 0,68-0,74 сохраняется до окончания плавки.

Заключение.

Разработали способ плавки стали в ДСП трехфазного тока, в котором расплавление шихты с образованием колодца осуществляется тремя длинными вертикальными дугами переменного тока до достижения удельного расхода электроэнергии 220-240 кВт·ч/т, после чего плавку осуществляют тремя короткими вертикальными дугами переменного тока.Так как КПД дуг увеличивается с 0,6 до 0,72-0,74, то есть на 20-22%, и сохраняется в таком значении в течение одной третьей времени плавки до окончания плавки, то удельный расход электроэнергии за плавку снижается на 7-8%, длительность плавки уменьшается, производительность печи увеличивается.

Список литературы

1. Никольский Л.Е., Смоляренко В.Д., Кузнецов Л.Н.  Тепловая работа дуговых сталеплавильных печей. М.: Металлургия, 1981. 344 с.

2. Окороков Н.В.  Дуговые сталеплавильные печи. М.: Металлургия, 1971. 347 с.

3. О влиянии формы электрода и параметров дуги на ее заглубление в ванну металла в дуговых сталеплавильных печах / А.Н Макаров.  [и др.]// Промышленная энергетика. 2014. №10. С. 10-15.

4.  Патент RU 2368670 С1, 27.07.2009. Способ плавки стали в дуговой сталеплавильной печи трехфазного тока // Патент России №2368670. 2009. / Макаров А.Н., Соколов А.Ю.

5. Патент RU 2719811 C1, 23.04.2020. Способ плавки стали в дуговой сталеплавильной печи трехфазного тока // Патент России № 2719811. 2020. Бюл. № 12. / Макаров А.Н., Павлова Ю.М., Окунева В.В.

6. Макаров А.Н. Теплообмен в электродуговых и факельных металлургических печах и энергетических установках. СПб.: Лань, 2014. 384 с.

7.MakarovA.N., RybakovaV.V., GalichevaM.K.     Electromagnetism and the Arc Efficiency of Eletcric Arc Steel Melting Furnaces // J. of Electromagnrtic Analysis and Applications.2014. Vol.6.P.184-192.http://dx.doi.org/10.4236/jemaa.2014.67018.

8. Makarov A.N Theory of radiative heat exchange in furnaces, fire boxes, combustion chamber is replenished by four new laws // Science Discovery. 2014. №2. P. 34-42. DOI: 10/11648/j.sd20140202.12.

9. Влияние массы металлошихты и толщины шлака на технологию выплавки стали в дуговой печи /М.С. Кузнецов[и др.]  // Электрометаллургия. 2010. №2. С. 2-6.

10. Егоров А.В. Электроплавильные печи черной металлургии. М.: Металлургия, 1985. 280 с.

11. Сойфер В.М. Выплавка стали в кислых электропечах. М.: Машиностроение, 2009.480 с.

12. Рациональные способы интенсификация плавки в современных дуговых сталеплавильных печах/Гудим Ю.А. [и др.] //Электрометаллургия. 2005. №9. С. 2-6.

13. Борн К., Грандерат Р. Потенциальные возможности и проблемы утилизации тепла в сталеплавильных цехах // Металлургическое производство и технология. 2013. №2. С. 8-19.

14. Теория теплообмена и разработка   инновационных конструкций дуговых сталеплавильных печей / А.Н. Макаров [и др.] // Энергоресурсосбережение в промышленности. Материалы международной научно-практической конференции,4-5 марта 2019г. Тверь: ТвГТУ, 2019.С.43-58.

15. Расчеты теплообмена в электродуговых и факельных печах по законам излучения газовых объемов / А.Н. Макаров [и др.] // Энергоресурсосбережение в промышленности. Материалы Международной научно-практической конференции,4-5 марта 2019г. Тверь:ТвГТУ,2019. С.59-69.

16. Разработка инновационных электродуговых и факельных печей / А.Н. Макаров [и др.] // Энергоресурсосбережение в промышленности. Материалы международной научно-практической конференции, 4-5 марта 2019г. Тверь: ТвГТУ, 2019. С.70-82

Макаров Анатолий Николаевич – д-р техн. наук, профессор, заведующий кафедрой «Электроснабжения и электротехники» ФГБОУ ВО «ТвГТУ», 170026, г.Тверь, наб. Афанасия Никитина, 22, e-mail: tgtu_kafedra_ese@mail.ru, тел. 8 (4822) 78-83-17

Окунева Виктория Валерьевна – канд.техн.наук, доцент кафедры «Электроснабжения и электротехники» ФГБОУ ВО «ТвГТУ», 170026, г.Тверь, наб. Афанасия Никитина, 22, e-mail: tgtu_kafedra_ese@mail.ru, тел. 8 (4822) 78-83-17

Павлова Юлия Михайловна – старший преподаватель кафедры «Электроснабжения и электротехники» ФГБОУ ВО «ТвГТУ», 170026, г.Тверь, наб. Афанасия Никитина, 22, e-mail: tgtu_kafedra_ese@mail.ru, тел. 8 (4822) 78-83-17

__________________________________________________________________________________

INNOVATIVE THREE-PHASE ARC STEELMAKING FURNACE WITH VERTICAL ARC

Makarov A.N., Okuneva V.V., Pavlova Yu.M.

Russia, Tver, TSTU

An innovative method for melting steel in electric arc furnace three-phase current with vertical arcs has been developed and proposed, in which the charge is melted to form a well by three long vertical arcs of alternating current until a specific power consumption of 220-240 kWh/t is reached. This method allows you to reduce the thermal radiation of arcs on water-cooled walls and arches by 15-20%, and to increase the charge and liquid metal by 15-20%, the efficiency of arcs increases by 20-22%, reaching a value of 0.72-0.74.

Keywords: innovation, electric arc, furnace, steel, radiation, efficiency

Bibliografy

1.	Nikol'skij L.E., Smolyarenko V.D., Kuznecov L.N.  Teplovaya rabota dugovyh staleplavil'nyh pechej. M.: Metallurgiya, 1981. 344 s.

2. Okorokov N.V.  Dugovye staleplavil'nye pechi. M.: Metallurgiya, 1971. 347 s.

3. O vliyanii formy elektroda i parametrov dugi na ee zaglublenie v vannu metalla v dugovyh staleplavil'nyh pechah / A.N Makarov.  [i dr.]// Promyshlennaya energetika. 2014. №10. S. 10-15.

4.  Patent RU 2368670 S1, 27.07.2009. Sposob plavki stali v dugovoj staleplavil'noj pechi trekhfaznogo toka // Patent Rossii №2368670. 2009. / Makarov A.N., Sokolov A.YU.

5. Patent RU 2719811 C1, 23.04.2020. Sposob plavki stali v dugovoj staleplavil'noj pechi trekhfaznogo toka // Patent Rossii № 2719811. 2020. Byul. № 12. / Makarov A.N., Pavlova YU.M., Okuneva V.V.

6. Makarov A.N. Teploobmen v elektrodugovyh i fakel'nyh metallurgicheskih pechah i energeticheskih ustanovkah. SPb.: Lan', 2014. 384 s.

7.MakarovA.N., RybakovaV.V., GalichevaM.K.     Electromagnetism and the Arc Efficiency of Eletcric Arc Steel Melting Furnaces // J. of Electromagnrtic Analysis and Applications.2014. Vol.6.P.184-192.http://dx.doi.org/10.4236/jemaa.2014.67018.

8. Makarov A.N Theory of radiative heat exchange in furnaces, fire boxes, combustion chamber is replenished by four new laws // Science Discovery. 2014. №2. P. 34-42. DOI: 10/11648/j.sd20140202.12.

9. Vliyanie massy metalloshihty i tolshchiny shlaka na tekhnologiyu vyplavki stali v dugovoj pechi /M.S. Kuznecov[i dr.]  // Elektrometallurgiya. 2010. №2. S. 2-6.

10. Egorov A.V. Elektroplavil'nye pechi chernoj metallurgii. M.: Metallurgiya, 1985. 280 s.

11. Sojfer V.M. Vyplavka stali v kislyh elektropechah. M.: Mashinostroenie, 2009.480 s.

12. Racional'nye sposoby intensifikaciya plavki v sovremennyh dugovyh staleplavil'nyh pechah/Gudim YU.A. [i dr.] //Elektrometallurgiya. 2005. №9. S. 2-6.

13. Born K., Granderat R. Potencial'nye vozmozhnosti i problemy utilizacii tepla v staleplavil'nyh cekhah // Metallurgicheskoe proizvodstvo i tekhnologiya. 2013. №2. S. 8-19.

14. Teoriya teploobmena i razrabotka   innovacionnyh konstrukcij dugovyh staleplavil'nyh pechej / A.N. Makarov [i dr.] // Energoresursosberezhenie v promyshlennosti. Materialy mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii,4-5 marta 2019g. Tver': TvGTU, 2019.S.43-58.

15. Raschety teploobmena v elektrodugovyh i fakel'nyh pechah po zakonam izlucheniya gazovyh ob"emov / A.N. Makarov [i dr.] // Energoresursosberezhenie v promyshlennosti. Materialy Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii,4-5 marta 2019g. Tver':TvGTU,2019. S.59-69.

16. Razrabotka innovacionnyh elektrodugovyh i fakel'nyh pechej / A.N. Makarov [i dr.] // Energoresursosberezhenie v promyshlennosti. Materialy mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii, 4-5 marta 2019g. Tver': TvGTU, 2019. S.70-82

Makarov Anatoliy Nikolaevich – Doctor of Technical Sciences, Prof., Tver State Technical University, 22, nab. A. Nikitina, Tver, 170026, Russia, 8(4822) 788317, e-mail: tgtu_kafedra_ese@mail.ru

Okuneva Viktoriya Valeryevna – Candidate of Technical Sciences, Tver State Technical University, 22, nab. A. Nikitina, Tver, 170026, Russia, 8(4822) 788317, e-mail: tgtu_kafedra_ese@mail.ru

Pavlova Yuliya Michailovna – Graduate student, Tver State Technical University, 22, nab. A. Nikitina, Tver, 170026, Russia, 8(4822) 788317, e-mail: tgtu_kafedra_ese@mail.ru